тел. +38 (044) 383-51-81

моб. +38 (099) 438-84-40

www.uniflam.com.u

Не все то золото, что блестит!

С недавних пор в Украине наблюдается строительный бум. Большое количество фирм стремится удовлетворить растущий спрос на строительные материалы и осваивает новые технологии по их производству. Отсутствие цивилизованного рынка и четких стандартов в нашей стране привело к появлению широкого ассортимента дымоходов, изготовленных из различных материалов.

Использование нержавеющих дымоходов уже стало привычным делом для строителей и тепловиков. Но нержавеющие стали бывают разные. Существует более 200 различных марок. И для изготовления дымоходов подходят далеко не все.

Некоторые из марок нержавеющих сталей, которые применяют в дымоходостроении Украины.

| Нержавеющие стали. Марки и свойства. | Применение в дымоходостроении | Цена кв. м, грн |
| --- | --- | --- |
| Коррозионностойкие нержавеющие стали |
| 1. 430 (08Х17) 2. 408 (08Х13) * магнитные **цвет: серый металлик, ровный | Возможно использование для изготовления некоторых наружных частей дымоходов (кожухов), так как они не подвержены воздействию кислот. Атмосферная среда безвредная для данных марок стали. ! Не рекомендуется использование для изготовления внутренних (рабочих) труб дымоходов, которые непосредственно служат для отвода агрессивных продуктов сгорания. Высокие температуры и кислоты губительны для этих нержавеющих сталей. | 1)от 350 (S=1мм) 2)300-320 (S=1мм) S – толщ. металла |
| Коррозионно- термостойкие |
| 1.409 (08Х13Т) 2. 439 (08Х17Т) * магнитные **цвет: серый металлик с едва заметными темными серыми прожилками (окись Титана) | Использование Титана в этих марках нержавеющих сталей дает возможность применять их для изготовления внутренних труб дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование (камины, печи, топки и т.п.) При высоких температурах Титан препятствует выгоранию углерода и исключает межкристаллитную (межзерновую) коррозию. ! Для жидкотопливного и газового отопительного оборудования дымоходы из этих марок нержавеющих сталей применяться, к сожалению, не могут, т.к. они не являются кислотоустойчивыми. | 1)370-390 (S=1мм) 2)422-440 (S=1мм) |
| Кислотостойкие |
| 316 (03Х17Н14М2) 316L (03Х17Н14М3) * немагнитные **цвет: серый металлик, ровный | Могут использоваться для отвода продуктов сгорания от жидкотопливного и газового отопительного оборудования. Для этого в них добавляется Никель и Молибден, которые существенно повышают кислотоустойчивость и термостойкость. Однако эти марки стали подвержены межзерновой коррозии при температурах свыше 400 0С. Поэтому они не рекомендуются для изготовления дымоходов, которые устанавливаются на твердотопливное отопительное оборудование. | 1)415-450 (S=0,5мм) 2)340-370 (S=0,5мм) |
| 304 (08(12)Х18Н9(10)) * немагнитная **цвет: серый металлик, ровный | Кислотостойкие свойства в этой марке стали несколько ниже, чем в 316, 316L, за счет снижения содержания Никеля и отсутствия Молибдена. Поэтому она дешевле. | 3)260-280 (S=0,5мм) |
| 202(08(12)Х16Г9АН4) (08Х17Г8Н4Д) *немагнитная **цвет: белый металлик, ровный | Для снижения цены и сохранения немагнитных свойств в этой марке нержавеющей стали часть Никеля и Хрома заменена Марганцем (Г). Кислотостойкие свойства 202 стали приближены к 304 стали, но цена её ниже, чем у 304. | 4)195-220 (S=0,5мм) |
| Кислото- термостойкие |
| 321(08(12)Х18Н10Т) 316Ti(08Х17Н13М2Т) * немагнитные **цвет: серый металлик с едва заметными темными серыми прожилками (окись Титана) | Эти марки нержавеющего металла наиболее широко используются в дымоходостроении. Их высокая кислотоустойчивость дополняется также высокой термостойкостью, что позволяет их эксплуатацию при температурах до 750-8500С. Это достигается за счет добавления в их состав помимо Молибдена еще и Титана. Данные марки нержавеющих сталей отличаются от всех вышеперечисленных: высокой кислотоустойчивостью, достаточной термостойкостью, а также хорошей пластичностью. | 5)260-310 (S=0,5мм) 6)640-670 (S=1мм) |
| Кислотостойкие, жаропрочные, тугоплавкие |
| 7. 310 (20Х23Н18) 8. 310S (10Х23Н18) * немагнитные **цвет: темно-серый металлик, ровный | Высокое содержание Хрома и Никеля в этих марках нержавеющих сталей позволяет использовать их в условиях воздействия высоких температур до 10500С. Изделия из такой «нержавейки» можно по праву назвать «вечными». | 7)1100-1170 (S=1мм) 8)1100-1170 (S=1мм) |

От того, из какого материала изготовлен Ваш дымоход, зависит долговечность и качество работы отопительного оборудования, эстетичный вид Вашего дома и безопасность проживания в нем.

Помимо «правильной» марки нержавеющей стали стоит не забывать и о толщине стенок дымохода. В зависимости от сырья, на котором работает отопительное оборудование, европейские нормы и требования к производству дымоходов предусматривают разную толщину нержавеющей стали:

от 0,5 ÷ 0,6 мм      - для газа,

от 0,8мм                - для жидкого топлива,

от 1мм                   - для твердого топлива.

Причина применения столь тонкого металла для производства дымоходов, проста. Чем тоньше сталь, тем быстрее нагревается  дымоход, обеспечивая при этом необходимую тягу для работы отопительного оборудования. Образование конденсата в тонкостенных теплоизолированных трубах из нержавеющей стали значительно снижается.

В дымоходах используются два вида теплоизоляции - базальтовое и керамическое волокно. Толщина слоя теплоизоляции колеблется от 25мм до 35мм. Этого достаточно (по желанию заказчика слой теплоизоляции может быть увеличен)  для  обеспечения  нормальной тяги в трубах для отвода продуктов сгорания не взирая на отрицательную температуру окружающей среды в холодное время года. Изоляция препятствует охлаждению внутренней трубы и снижению тяги из–за промерзания. Благодаря ей дымоход быстро нагревается и тем самым эффективно выполняет функцию дымоотвода.

В случаях, когда температура продуктов сгорания превышает 500-600 градусов рекомендовано использование керамической теплоизоляции, которая не теряет своих теплоизоляционных свойств  даже при нагреве до температуры 1000 градусов.

Использование базальтовой или керамической теплоизоляции в трубах для отвода продуктов сгорания  не исключает применение противопожарных мер безопасности при установке и обслуживании дымоходов!!!